I    n    f    o    r    m    a    c    j    a

z  kontroli  całorocznej  wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych.

Kontrole w powyższym zakresie realizowano we wszystkich kwartałach 2016 roku. Ogółem przeprowadzono 11  kontroli  obejmując  nimi:

- 3 hurtownie,

- 8 placówek detalicznych.

4.1. W zakresie sprawdzenia zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych  lub  dozwolonych  z  ograniczeniami, podczas 11 kontroli, do badań laboratoryjnych pobrano próbki  z 11 partii, z czego zakwestionowano 4 (tj. 36,4 proc.).

Przeprowadzone badania dotyczyły:

- zawartości  kadmu –  1 partia  (wyrób  z  tworzywa  sztucznego),

- uwalnianego niklu –  1 partia  (akcesoria  krawieckie w wyrobach włókienniczych dla dzieci),

- zawartości  kadmu i  ołowiu  -  6 partii  (sztuczna biżuteria),

- zawartości chromu  VI -  3 partie  (wyroby  skórzane).

Badania  laboratoryjne  zakwestionowanych 4  partii  biżuterii sztucznej wykazały:

- zawartość  ołowiu powyżej 4444 mg/kg,  a powinna stanowić nie więcej niż 500 mg/kg (0,05%)  -  3 partie.

Ilości ołowiu nie oznaczono, ponieważ wyniki badań znajdowały się powyżej zakresu oznaczalności metody,

- obecność kadmu w ilości powyżej 166000 mg/kg, a powinno być równe lub wyższe niż 0,01% masy metalu (100 mg/kg) - 1 partia.

Przedsiębiorcy wycofali ze sprzedaży zakwestionowane wyroby.

4.2. Kontrolowani przedsiębiorcy działali  legalnie - 4 zostało wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, a  7 do  Centralnej Ewidencji  i Informacji Działalności Gospodarczej.

W  toku  kontroli  nie  ujawniono  niezgodności  w  przedmiocie,  jak i miejscu  jej  wykonywania.

Stwierdzone  ustalenia  dały  podstawę  do:

- wydania  4 decyzji  w  sprawie  uiszczenia  kosztów  badań,

- skierowania 4 pism do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w  Krakowie oraz 1 pisma do Inspekcji Sanitarnej w Warszawie.

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, iż ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych, wystąpiły  w  36,4  proc.  badanych  próbek, których wyniki badań wykazały wysoki  poziom zawartości szkodliwej substancji jaką jest ołów i kadm. Należy zaznaczyć, że wszystkie  wyroby pochodziły z  Chin.

MAŁOPOLSKI

WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR

INSPEKCJI  HANDLOWEJ

mgr  Jan  Ziobro